Project 1

20/04/2015 10:38:09

Comment:

Spectrum processing :

No peaks omitted

Processing option : All elements analyzed (Normalised)

Number of iterations = 5

Standard :

C    CaCO3   1-Jun-1999 12:00 AM

O    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

Mg    MgO   1-Jun-1999 12:00 AM

Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM

Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

K    MAD-10 Feldspar   1-Jun-1999 12:00 AM

Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM

Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM

| Element | Weight% | Atomic% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C K | 30.97 | 42.52 |  |
| O K | 41.08 | 42.35 |  |
| Mg K | 0.39 | 0.26 |  |
| Al K | 4.73 | 2.89 |  |
| Si K | 15.13 | 8.88 |  |
| K K | 5.97 | 2.52 |  |
| Ca K | 0.53 | 0.22 |  |
| Fe K | 1.21 | 0.36 |  |
| Totals | 100.00 |  |  |