Project 1

20/04/2015 10:41:46

Comment:

Spectrum processing :

No peaks omitted

Processing option : All elements analyzed (Normalised)

Number of iterations = 4

Standard :

C    CaCO3   1-Jun-1999 12:00 AM

O    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM

Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM

Ti    Ti   1-Jun-1999 12:00 AM

Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM

| Element | Weight% | Atomic% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C K | 22.42 | 34.43 |  |
| O K | 41.59 | 47.97 |  |
| Al K | 1.04 | 0.71 |  |
| Si K | 9.59 | 6.30 |  |
| Ca K | 11.93 | 5.49 |  |
| Ti K | 12.06 | 4.65 |  |
| Fe K | 1.37 | 0.45 |  |
| Totals | 100.00 |  |  |