Project 1

20/04/2015 10:53:30

Comment:

Spectrum processing :

Peak possibly omitted : 2.620 keV

Processing option : All elements analyzed (Normalised)

Number of iterations = 5

Standard :

C    CaCO3   1-Jun-1999 12:00 AM

O    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM

Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

K    MAD-10 Feldspar   1-Jun-1999 12:00 AM

Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM

Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM

| Element | Weight% | Atomic% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C K | 48.47 | 60.24 |  |
| O K | 31.27 | 29.17 |  |
| Al K | 0.40 | 0.22 |  |
| Si K | 18.99 | 10.09 |  |
| K K | 0.20 | 0.08 |  |
| Ca K | 0.19 | 0.07 |  |
| Fe K | 0.48 | 0.13 |  |
| Totals | 100.00 |  |  |