# Text boxes

Project 1

20/04/2015 11:22:26

Comment:

Spectrum processing :

No peaks omitted

Processing option : All elements analyzed (Normalised)

Number of iterations = 4

Standard :

C    CaCO3   1-Jun-1999 12:00 AM

O    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

Na    Albite   1-Jun-1999 12:00 AM

Mg    MgO   1-Jun-1999 12:00 AM

Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM

Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM

K    MAD-10 Feldspar   1-Jun-1999 12:00 AM

Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM

Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM

| Element | Weight% | Atomic% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C K | 42.25 | 52.80 |  |
| O K | 43.59 | 40.89 |  |
| Na K | 0.27 | 0.18 |  |
| Mg K | 0.55 | 0.34 |  |
| Al K | 1.44 | 0.80 |  |
| Si K | 3.50 | 1.87 |  |
| S K | 0.37 | 0.17 |  |
| K K | 0.46 | 0.18 |  |
| Ca K | 6.95 | 2.60 |  |
| Fe K | 0.62 | 0.17 |  |
| Totals | 100.00 |  |  |