Project 1

20/04/2015 11:30:57

Comment:

Spectrum processing :

No peaks omitted

Processing option : All elements analyzed (Normalised)

Number of iterations = 4

Standard :

C    CaCO3   1-Jun-1999 12:00 AM

O    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

Na    Albite   1-Jun-1999 12:00 AM

Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM

Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM

Cl    KCl   1-Jun-1999 12:00 AM

K    MAD-10 Feldspar   1-Jun-1999 12:00 AM

Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM

| Element | Weight% | Atomic% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C K | 61.58 | 69.61 |  |
| O K | 33.36 | 28.31 |  |
| Na K | 0.48 | 0.28 |  |
| Al K | 0.59 | 0.30 |  |
| Si K | 0.37 | 0.18 |  |
| S K | 0.28 | 0.12 |  |
| Cl K | 1.50 | 0.58 |  |
| K K | 0.77 | 0.27 |  |
| Ca K | 1.06 | 0.36 |  |
| Totals | 100.00 |  |  |