Project 1

20/04/2015 11:37:51

Comment:

Spectrum processing :

No peaks omitted

Processing option : All elements analyzed (Normalised)

Number of iterations = 4

Standard :

C    CaCO3   1-Jun-1999 12:00 AM

O    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

Na    Albite   1-Jun-1999 12:00 AM

Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM

Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

P    GaP   1-Jun-1999 12:00 AM

S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM

Cl    KCl   1-Jun-1999 12:00 AM

K    MAD-10 Feldspar   1-Jun-1999 12:00 AM

Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM

| Element | Weight% | Atomic% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C K | 61.38 | 69.11 |  |
| O K | 34.58 | 29.23 |  |
| Na K | 0.38 | 0.23 |  |
| Al K | 0.45 | 0.23 |  |
| Si K | 0.19 | 0.09 |  |
| P K | 0.24 | 0.10 |  |
| S K | 0.33 | 0.14 |  |
| Cl K | 0.94 | 0.36 |  |
| K K | 0.24 | 0.08 |  |
| Ca K | 1.25 | 0.42 |  |
| Totals | 100.00 |  |  |